| 型号 | 类别 | 颜色 | 黏度值 | 混合比例 | 混合后黏度 | 硬化条件 | 硬度 | 吸水率 | 玻璃转换温度 | 体积电阻 | 破坏电压 | 热传导系数 | 热膨胀系数 | 耐热温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353ND | A剂 | 透明 | 3000~ 5000 | 10:1 | 2000~4000 | 150℃*1min or 80℃*30min | 85 | 2.08 | 110 | 4.5*1015 | 10 | 0.3 | 54 | -40~150 |
|  | B剂 | 黄色 | 600~ 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353NDT | A剂 | 灰色 | 10000~ 20000 | 10:1 |  | 150℃*1min or 80℃*30min | 85 | 2.08 | 110 | 4.5*1015 | 10 | 0.3 | 54 | -40~150 |
|  | B剂 | 黄色 | 600~ 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353ND- Black | A剂 | 黑色 | 3000~ 5000 | 10:1 | 2000~4000 | 150℃*1min or 80℃*30min | 85 | 2.08 | 110 | 4.5*1015 | 10 | 0.3 | 54 | -40~150 |
|  | B剂 | 黄色 | 600~ 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301-2 | A剂 | 透明 | 2000~6000 | 100:33 | 500 | 28℃*8hr or 25℃*2days | 76 | 1.96 | 90 | 4.5*1015 | 10 | 0.3 | 54 | -40~150 |
|  | B剂 | 透明 | 5~20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | A剂 | 無色 | 2000~6000 | 100:100 | 3000 | 25℃*5min or 25℃*7days | 80 | 3.34 | 50 | 4.5*1015 | 10 | 0.3 | 60 | -40~150 |
|  | B剂 | 黃色 | 3500~7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 型号 | 类别 | 颜色 | 黏度值 | 混合比例 | 混合后黏度 | 硬化条件 | 硬度 | 吸水率 | 玻璃转换温度 | 体积电阻 | 破坏电压 | 热传导系数 | 热膨胀系数 | 耐热温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | A剂 | 透明 | 300~700 | 2:1 | 300 | 25℃*24hr or 65℃*2hr | A78 | 1.7 | 30 | 4.5*1015 | 10 | 0.3 | 20 | -40~130 |
|  | B剂 | 透明 | 100~400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301-2FL | A剂 | 透明 | 650~1100 | 100:35 | ? | 25℃*3days or 80℃*3hr | 75 | 2.31 | 45 | 4.5*1015 | ? | 0.3 | 223 | ? |
|  | B剂 | 透明 | <50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302-3M | A剂 | 透明 | 3000~4000 | 100:45 | 1100~1800 | 25℃*24hr or 80℃*1hr | 80 | 1.49 | 40 | 4.5*1015 | ? | ? | 232 | ? |
|  | B剂 | 微黄色 | 50~200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |